СМЛ (стекломагниевый лист) от прямого поставщика

Поставка качественного СМЛ (Стекло-магнезитовый лист), от прямого поставщика.

- Отгружаем оптом и в розницу

- Доставка ж/д и авто

- Комплектуем монтажными профилями

- Ж/д  под заказ – цены обговариваются индивидуально

- Окраска по RAL под заказ

| Наименование материала (ДхШхТ) в мм. / лист | Кол-во в пачке | Цена в руб. с НДС со склада от 1 до 7 паллет |  | Цена в руб. с НДС со склада от 7 паллет | Описание материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Стандарт» 2500х1220х6мм. | 90 | 540,00 |  | 530,00 | Стекло-магнезитовый лист класса «В» (Стандарт) применяется для внутренней отделки в сухих зданиях и сооружений любого назначения. Характеристика: Предел прочности при изгибе в сухом состоянии 13,3 МПа, Предел прочности при изгибе во влажном состоянии 15,0Мпа, Твердость лицевой поверхности 20,0 МПа, Морозостойкость F15, Теплопроводность не более 0,197 Вт/Мк, Влагопоглощение 40%, Плотность 0.8г/см3, Стеклотканевая сетка с двух сторон, размер ячейки 3,3мм., Фаска под серпянку: есть, Площадь листа: 3,05 м2. |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Стандарт» 2500х1220х8мм. | 70 | 580,00 |  | 570,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Стандарт» 2500х1220х10мм. | 56 | 690,00 |  | 675,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Стандарт» 2500х1220х12мм. | 46 | 850,00 |  | 840,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 01» 2440х1220х6мм. | 75 | 670,00 |  | 660,00 | Стекло-магнезитовый лист класса «Премиум 01» применяется для внутренних и внешних работ- отделка фасадов зданий, монтаж подвесных потолков и межкомнатных перегородок, для устройства под покрытия пола. Отлично подходит для кровельных систем и изготовления сэндвич-панелей, строительных форм. Характеристика: Разбухание в воде по толщине 0,5%, Предел прочности при изгибе в сухом состоянии 15,7 МПа, Предел прочности при изгибе во влажном состоянии 12,7 МПа, Твердость лицевой поверхности 40,0 МПа, Морозостойкость F35, Теплопроводность не более 0,219 Вт/Мк, Влагопоглащение 24,7%, Плотность материала +/- 1,0г/см3, Стеклотканевая сетка с двух сторон, Фаска под серпянку: нет, Площадь листа: 2,98 м2. |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 01» 2440х1220х8мм. | 60 | 730,00 |  | 720,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 01» 2440х1220х10мм. | 50 | 830,00 |  | 820,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 01» 2440х1220х12мм. | 40 | 980,00 |  | 970,00 |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 02» 2440х1220х6мм. | 75 | 960,00 | 950,00 |  | Стекло-магнезитовый лист класса «Премиум 02» применяется для промышленной окраски и производства стеновых панелей. Отличительные качества: Высокоточная геометрия листа, Идеально ровная лицевая поверхность листа, Не требует дополнительной обработки. Характеристика: Разбухание в воде по толщине 0,5%, Предел прочности при изгибе в сухом состоянии 15,7 МПа, Предел прочности при изгибе во влажном состоянии 12,7 МПа, Твердость лицевой поверхности 30,0Мпа, Морозостойкость F35, Теплопроводность не более 0,219Вт/Мк, Влагопоглащение 20,5%, Плотность материала +/- 1,1г/см3, Стеклотканевая сетка с двух сторон, размер ячейки 1,8 мм., Фаска под серпянку: нет, Площадь листа 2,98м2. |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 02» 2440х1220х8мм. | 60 | 1080,00 | 1070,00 |  |  |
| Стекло-магнезитовый лист (СМЛ) класс «Премиум 02» 2440х1220х10мм. | 48 | 1230,00 | 1220,00 |  |  |

Наталья Заславская - ведущий специалист отдела продаж

zakaz@plit-fk.ru

ГК "Плит Ком"

(495) 226-12-33

моб. 8-985-226-12-33

www.plit-fk.ru